CVG2541

Matériaux de Génie Civil

Automne 2014

Laboratoire #7: Bois

Nom: Amadou Kane (7327868)

Numéro de groupe: #1

Date du laboratoire: 12 novembre 2014

Date de remise du rapport: 28 novembre 2014

Introduction

Dans ce laboratoire, on devait effectuer plusieurs tests avec un bois quelconque, où le cèdre sera utilisé tout au long de ce rapport, et faire des tests. Ces tests étaient constitués de traction et compression parallèle, test de traction et compression perpendiculaire ainsi qu’un test de flexion sur le bois. Ainsi, des diagrammes de déformation-contrainte seront utilisés pour aboutir à des observations du bois. De plus, pour la partie test flexion, on va calculer sa contrainte, son moment de flexion, et le moment d’inertie.

Table des Matières

- Liste des graphiques.…………………………………………...………..........4

- Liste des tableaux……………………………………………...………….…..4

- Objectif………………………………………………………..…….…...........5

- Matériel et Méthode.……………………………….…… ………..………….5

- Résultats expérimentaux………………………………..…………..…………6

- Analyse des résultats……………………………………………...…..............11

- Discussion……………………………………………………….…….……...12

- Conclusion…………………………………………………….……….……...13

- Référence.……….……………………………………………. ……………...13

- Annexe…………………………………………………………………………14

Liste des Graphiques

Graphique 1 : Déformation en fonction de la contrainte de traction parallèle………………………………

Graphique 2 : Graph de la déformation en fonction de la contrainte pour compression parallèle……………………………………….

Graphique 3 : Graph de la déformation sur la force……………………………………….

Graphique 4 : Graph de la déformation de flexion en fonction de la force……………………..

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Dimensions du cèdre lors des différentes expériences……………………………6

Tableau 2 : Déformation de traction parallèle en fonction de la contrainte…………………..7

Tableau 3 : Contrainte ultime à partir de la Force ultime et l’aire…………………….8

Tableau 4 : Déformation de compression parallèle en fonction de la contrainte…………….8.

Tableau 5 : Position de la compression perpendiculaire en fonction de la force………9

Tableau 6 : Déformation de flexion fonction de la force………………………………10

Objectif

Le but de cette expérience était en gros de

- Déterminer la résistance à la traction du bois parallèle et perpendiculaire aux nervures.

- Déterminer la résistance à la compression du bois parallèle et perpendiculaire aux nervures.

- Observer le comportement du bois en flexion.

Matériel

- Échantillon de bois de cèdre

Méthode

- Essai de tractions parallèles aux nervures

- L’essai doit être mené sur des échantillons de taille et forme conformes à la Figure 1.

- Mesurez les dimensions réelles de l’échantillon utilisé.

- Effectuez l’essai de traction sur l’échantillon …

Le technicien va vous aider à effectuer l’essai :

Insérez l'échantillon dans la machine d’essai.

Exercez une charge initiale légère pour retirer le mou des prises.

La déformation sera mesurée au centre sur une longueur de référence ~ 500 mm.

La machine d'essai va enregistrer les mesures de charge (N) et d'élongations (mm) jusqu’à ce que la limite proportionnelle soit atteinte (le TA va vous envoyer le fichier

Excel qui contient les données)

- Notez la charge à la rupture.

- 5. Faites un croquis de l’échantillon après la rupture

- Essai de traction perpendiculaire aux nervures

- L’essai doit être mené sur des échantillons de taille et forme conformes à la Figure 2.

- Mesurez les dimensions réelles de l’échantillon utilisé.

- Effectuez l’essai de traction sur l’échantillon …

Le technicien va vous aider à effectuer l’essai :

Insérez l'échantillon dans la machine d’essai.

Exercez les charges de telle manière que le taux d’élongation est de 2,5 mm/min.

Pour cet essai vous avez seulement à noter la charge à la rupture.

Faites un croquis de l’échantillon après la rupture.

- Essai de compression parallèle aux nervures

- L’essai doit être mené sur des échantillons de taille et forme conformes à la Figure 3.

- Mesurez les dimensions réelles de l’échantillon utilisé.

- Effectuez l’essai de compression sur l’échantillon …

Le technicien va vous aider à effectuer l’essai :

Effectuez le test à un taux de déformation de "0,003 mm/longueur d'échantillon" par

minute (~ 0.6 mm/minute).

La déformation sera mesurée au centre sur une longueur de référence de ~ 200 mm.

La machine d'essai et l'extensomètre vont enregistrer les mesures de charge (N) et de

contractions (mm) jusqu’à ce que la limite proportionnelle soit atteinte (le TA va vous

envoyer le fichier Excel qui contient les données)

- Notez la charge à la rupture.

- Faites un croquis de l’échantillon après la rupture

- Essai de flexion

- L’essai doit être mené sur des échantillons de taille et forme conformes à la Figure 4.

- Mesurez les dimensions réelles de l’échantillon utilisé.

- Effectuez l’essai de compression sur l’échantillon …

Le technicien va vous aider à effectuer l’essai :

Placez la poutre pour que vous ayez une longueur de portée de 752 mm.

Exercez les charges au centre de l'échantillon.

Effectuez le test à un taux de charge de 2,5 mm/min.

La machine va enregistrer les charges (N) et déflexions (mm) jusqu’à une déflexion

de 150 mm, ou jusqu’à ce que l'échantillon se rompe (le TA va vous envoyer le

fichier Excel qui contient les données).

- Notez la charge ultime = P.

- Faites un croquis de l’échantillon après la rupture

- Note: Calculez le module de rupture (MOR) en utilisant la charge ultime, P.

Résultats expérimentaux

Tableau 1 : Dimensions du cèdre lors des différentes expériences

| Test | Traction parallèle | Traction perpendiculaire | Compression parallèle | Compression perpendiculaire | Flexion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur (mm) | 609.6 | 34.32 | 205.74 | 205.74 | 975.36 |
| Largeur (mm) | 23.83 | 63.42 | 34.51 | 34.58 | 34.73 |
| Hauteur (mm) | 7.04 | 34.98 | 34.84 | 34.85 | 33.92 |
| Aire (mm2) | 167.7632 | *1182.6726 | 1202.3284 | 1205.113 | 1178.0416 |

*Aire = (48.87 x 34.98) – 526.8  -- Diamètre de 25.9mm

Partie Traction Parallèle :

Tableau 2 : Déformation de traction parallèle en fonction de la contrainte

| Force (kN) | Déformation (mm) |  | Contraintes (MPa) | Déformation (mm/mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.01275 | 0 |  | -0.07599998 | 0 |
| -0.00825 | 0 |  | -0.04917646 | 0 |
| 0.0075 | -0.0011 |  | 0.044705871 | -2.2E-06 |
| 0.045 | -0.00163 |  | 0.268235227 | -3.3E-06 |
| 0.0735 | -0.00055 |  | 0.438117537 | -1.1E-06 |
| 0.10275 | 0.0004 |  | 0.612470435 | 8E-07 |
| 0.13125 | 0.00135 |  | 0.782352745 | 2.7E-06 |
| 0.16425 | 0.002175 |  | 0.979058578 | 4.35E-06 |
| 0.189 | 0.002975 |  | 1.126587953 | 5.95E-06 |
| 0.2175 | 0.003925 |  | 1.296470263 | 7.85E-06 |
| 0.24225 | 0.004475 |  | 1.443999638 | 8.95E-06 |
| 0.279 | 0.005825 |  | 1.663058406 | 1.17E-05 |
| 0.30375 | 0.0065 |  | 1.810587781 | 0.000013 |
| 0.33225 | 0.007575 |  | 1.980470091 | 1.52E-05 |
| 0.35325 | 0.008525 |  | 2.10564653 | 1.71E-05 |
| 0.3735 | 0.009225 |  | 2.226352382 | 1.85E-05 |
| 0.40275 | 0.0099 |  | 2.40070528 | 1.98E-05 |

Graphique 1 : Déformation en fonction de la contrainte de traction parallèle

La limite proportionnelle trouvée est de 26.604 MPa

La contrainte ultime de l’échantillon est de 44.44 MPa

Le module d’Élasticité est de 87568.2 MPa

0 noeuds

Partie Traction Perpendiculaire :

Tableau 3 : Contrainte ultime à partir de la Force ultime et l’aire

| Aire | 1182.6726 mm2 |
| --- | --- |
| Force ultime | 800N |
| Contrainte ultime | 0.677 MPa |

0 nœuds

Partie Compression Parallèle :

Tableau 4 : Déformation de compression parallèle en fonction de la contrainte

| Position (mm) | Force (kN) |  | Déformation (mm/mm) | Contraintes (Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -9.39E-06 | -0.0045 |  | -4.70E-08 | -0.003742738 |
| -3.29E-05 | -0.0045 |  | -1.65E-07 | -0.003742738 |
| 0.007303 | 0.012 |  | 3.65E-05 | 0.009980634 |
| 0.017882 | 0.08175 |  | 8.94E-05 | 0.067993071 |
| 0.028452 | 0.156 |  | 1.42E-04 | 0.129748245 |
| 0.039055 | 0.222 |  | 1.95E-04 | 0.184641733 |
| 0.049592 | 0.3 |  | 2.48E-04 | 0.249515856 |
| 0.060161 | 0.3735 |  | 3.01E-04 | 0.310647241 |
| 0.070767 | 0.4395 |  | 3.54E-04 | 0.365540729 |
| 0.081342 | 0.5055 |  | 4.07E-04 | 0.420434217 |
| 0.091934 | 0.57525 |  | 4.60E-04 | 0.478446654 |
| 0.102517 | 0.6495 |  | 5.13E-04 | 0.540201828 |
| 0.113166 | 0.71475 |  | 5.66E-04 | 0.594471527 |
| 0.123679 | 0.789 |  | 6.18E-04 | 0.656226701 |
| 0.134239 | 0.855 |  | 6.71E-04 | 0.71112019 |
| 0.144875 | 0.92475 |  | 7.24E-04 | 0.769132626 |

Graphique 2 : Graph de la déformation en fonction de la contrainte pour compression parallèle

La limite proportionnelle trouvée est de 32.3422 MPa

La contrainte ultime de l’échantillon est de 35.33019 MPa

Le module d’Élasticité est de 2402.573 MPa

0 nœuds

Partie Compression Perpendiculaire :

Tableau 5 : Position de la compression perpendiculaire en fonction de la force

| Force (N) | Position (mm) |
| --- | --- |
| -36.75 | -0.10336 |
| -29.25 | -0.10077 |
| 12 | -0.08915 |
| 61.5 | -0.0787 |
| 102.75 | -0.06812 |
| 139.5 | -0.05749 |
| 177 | -0.047 |
| 205.5 | -0.03637 |
| 238.5 | -0.02578 |
| 267 | -0.01525 |
| 295.5 | -0.00466 |
| 320.25 | 0.005988 |
| 353.25 | 0.016531 |
| 382.5 | 0.02713 |
| 411 | 0.037692 |
| 435.75 | 0.04826 |

Graphique 3 : Graph de la déformation sur la force

À déformation 2.5 mm, Force = 6719.15 N

Guh = F/A = 6719.15/1439.48 = 4.6678

0 nœuds

Partie Flexion :

Tableau 6 : Déformation de flexion fonction de la force

| Force (N) | Déformation (mm) |
| --- | --- |
| 8.25 | -0.177 |
| 12.75 | -0.12414 |
| 16.5 | -0.11347 |
| 24.75 | -0.07124 |
| 21 | -0.0607 |
| 24.75 | -0.00767 |
| 29.25 | 0.002806 |
| 37.5 | 0.03457 |
| 33 | 0.055833 |
| 33 | 0.108617 |
| 45.75 | 0.119299 |
| 45.75 | 0.129937 |
| 49.5 | 0.151029 |
| 45.75 | 0.182755 |
| 54 | 0.214496 |

Graphique 4 : Graph de la déformation de flexion en fonction de la force

3 nœuds

Analyse des résultats

Partie Flexion :

Fmax = 2996.25 N

Aire = 34.73*33.92 = 1178.0416 mm2

M : Moment de flexion = (Fmax* L)/4 = (2996.25 * 975.36)/4 = 730605.6 N.mm

C : Distance de l’axe à la rive d’échantillon = h/2 = 33.92/2 = 16.96 mm

I : Moment d’inertie = (b*h3)/12 = (34.73*(33.92)3)/12 = 112951.26 mm4

σ : Contrainte/MOR = (M*c)/I = (730605.6 * 16.96)/112951.26 = 109.70MPa

Discussion

Durant ce laboratoire, on a fait des test de traction, compression et de flexion sur le cèdre pour ensuite comparez les résultats avec les normes (dans les notes de cours). D’abord, pour la partie traction parallèle, on a obtenu une limite proportionnelle de 26.604MPa, une contrainte ultime de 44.44MPa est un module d’élasticité de 87568.2MPa. Ceci est raisonnable pour la traction parallèle puisque sa norme est d’un module d’élasticité de 7000-14000 MPa, où l’on se situe au milieu, ce qui fait du sens puisque le bois a une forte résistance en traction parallèle. Le graphique montre une partie linéaire évidente, qui montrant la résistance du bois, jusqu’à sa force max de 44.44MPa. Pour la traction perpendiculaire, on a eu une force ultime de 800N avec une contrainte ultime de 0.677MPa. Cette énorme différence dans la contrainte et force maximale avec la traction parallèle démontre que la résistance du cèdre est beaucoup plus grande que celle de la traction perpendiculaire.

Pour la compression parallèle, les résultats obtenus étaient les suivants; une limite proportionnelle de 32.3422MPa, une contrainte ultime de 35.33019MPa est un module d’élasticité de 2402.573MPa. On peut voir encore que le bois a une assez résistance pour la compression en parallèle, qui est de norme 7000-14000 MPa donc elle est en bas de la norme. Cependant, pour la compression perpendiculaire, le cèdre à la déformation de 2.5mm à une force de 6719.15 N. Ceci dit, est à un Guh de 4.6678MPa qui est très bas comparativement au test de compression parallèle. Donc, le bois est plus résistant au test de parallèle que de perpendiculaire. En comparant aussi les tests de traction et compression, on peut voir qu’è partir des données et des graphiques que ceux de traction sont plus hautes, les le bois étaient beaucoup plus résistants pendant les essaies.

Pour le test de flexion, les résultats étaient une force max de 2996.25 N, un moment de flexion de 730605.6 N.mm un ainsi qu’un moment d’inertie de 112951.26 mm4.  Le module de rupture (MOR) obtenue était de 109.70MPa pour le cèdre. Ceci dit, comparativement à la norme qui dicte que la résistance idéale doit être supérieur à 42MPa, le test de flexion pour le cèdre fut un succès. Le bois s’est brisée d’un craquement simple tension (simple tension, Voir Annexe 1.1).

Plusieurs erreurs expérimentales peuvent entrer en jeu pendant cette expérience. Les nœuds présents dans le bois ont des effets distincts sur la résistance du béton. C’est une erreur expérimentale, puis que le bois est de telle, donc la tension peut être diminuée. Une autre erreur peut être les calculs puisque la prise de données était comportée de plusieurs différentes sortes de bois. La confusion peut amener à des erreurs dans les tableaux au-dessus pour les différents tests.

Conclusion

En conclusion, on a pu déterminer les différentes résistance du bois dans des test de traction et compression parallèle et perpendiculaire, ainsi qu’un test de flexion. On peut affirmer que le cèdre est un bois pour divers tâches de résistance qui sont nécessaire.

Référence

Adjali, S., " Leçon 13.2 Bois (Partie B) ", Cours CVG2541 : Matériaux de Génie Civil, Université d’Ottawa, 2014

Annexe

1.1. Représentation des craquements du bois